附件1

2022年建筑防水卷材产品质量市级常规监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济阳县泰城防水材料门市部 | 济阳区 | 山东立泰防水材料有限公司 | 20220716/- | SBS I PY PE PE 4 10 | 立泰 图形 | 不合格 | 低温柔性（-20℃） | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南润鑫宏防水工程有限公司 | 长清区 | / | 20220502/- | SBS I PY PE PE 3 10 | / | 不合格 | 低温柔性（-20℃）；延伸率/最大峰时延伸率/%（横向、纵向）；拉力/最大峰拉力/(N/50mm)-横向 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 河南省金天地防水防腐工程有限公司济南第一分公司 | 莱芜区 | 河北德坤防水建材有限公司 | 20220715/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 图形 | 不合格 | 低温柔性（-20℃） | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 章丘区明水明金防水材料经营部 | 章丘区 | 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | 20220706/- | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 图形 | 不合格 | 低温柔性（-20℃） | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济阳县登峰防水材料门市部 | 济阳区 | 潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司 | 20210812/19 | SBS I PY PE PE 3 10 | 图形 | 不合格 | 低温柔性（-20℃） | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 商河县海恒防水材料经营部 | 商河县 | 秦皇岛市吉百利防水材料有限公司 | 20220826/F/111 | SBS I PY PE PE 3 10 | 吉百利 图形 | 不合格 | 低温柔性（-20℃） | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南市长清区建海防水材料经营部 | 长清区 | 盘锦旭日辉防水材料有限公司 | 20220512/- | SBS Ⅱ PY M PE 4 7.5 7500×1000×4 | / | 不合格 | 拉力/最大峰拉力（N/50mm）-横向 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南市莱芜区鑫特防水材料经营部 | 莱芜区 | 秦皇岛市吉百利防水材料有限公司 | 20220808/F/21 | SBS II PY PE PE 3 10 | 图形 | 不合格 | 低温柔性（-25℃）；拉力/最大峰拉力（N/50mm）（纵向、横向） | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南市莱芜区宏源防水材料经营站 | 莱芜区 | 山东省金帅防水材料有限公司 | 20220816/- | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 高分子防水材料 片材 | 生产领域 | 山东天海新材料工程有限公司 | 章丘区 | 山东天海新材料工程有限公司 | 20220722/20220613 | JS2-PE-28.0m×3.0m×1.5mm | 天燕 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 风行-300SBS改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南圣鑫泽装饰工程有限公司 | 商河县 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 20220619/- | SBS I PY PE PE 3 10 | FASION风行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南圣鑫泽装饰工程有限公司 | 商河县 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 20220626/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 东方雨虹 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济阳区名阳建筑材料经营部 | 济阳区 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | -/220226SZ01 | SBS I PY PE PE 4 10 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 风行-300SBS改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南市长清区联雨丰五金建材经营处 | 长清区 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 | 20220517/- | SBS I PY PE PE 3 10 | FASION风行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南市莱芜区杰龙防水材料经营部 | 莱芜区 | 宏恒达防水材料有限公司 | 20220828/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 风行-400SBS改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 山东睿虹经贸有限公司 | 莱芜区 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 20220511/- | SBS I PY PE PE 4 10 | FASION风行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 风行-300SBS改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 山东睿虹经贸有限公司 | 莱芜区 | 东方雨虹民用建材有限责任公司 | 20220619/- | SBS I PY PE PE 3 10 | FASION风行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 章丘区明水明金防水材料经营部 | 章丘区 | 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | 20220209/- | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 济南章丘韩权威防水材料经营部 | 章丘区 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 20220505/- | SBS I PY PE PE 3 10 | 东方雨虹 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | “众帅”牌改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 平阴县窦氏防水材料销售店 | 平阴县 | 茌平雷利建材有限公司 | 20220415/- | I PY PE PE 3 10 | 众帅 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 平阴县中盾防水材料经销部 | 平阴县 | 山东国鸿防水材料股份有限公司 | 20220910/- | SBS II PY PE PE 4 10 | 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 流通领域 | 平阴大地防水材料有限公司 | 平阴县 | 潍坊金宝防水材料有限公司 | 20220615/- | SBS II PY M PE 4 7.5 | 盛华 图形 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |